# Прецизионные трубы

Прецизионные, бесшовные, метрические стальные трубы

Бесшовные стальные трубы гидравлические наружный диаметр от 4 до 42 мм

- максимальное рабочее давление до 82,0 МПа

- диапазон рабочих температур от -50 до +100 (° С)

- фосфатное или цинковое защитно-декоративное покрытие поверхности

| Серия | Обозначение | Макс. рабочее давление, Bar | Разрушающее давление, Bar | d1 x d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 6 L | 509 | 1385 | 6 x 1,0 |
|  | 8 L | 367 | 1000 | 8 x 1,0 |
|  | 10 L | 287 | 783 | 10 x 1,0 |
|  | 12 L | 367 | 1000 | 12 x 1,5 |
|  | 15 L | 287 | 783 | 15 x 1,5 |
|  | 18 L | 236 | 643 | 18 x 1,5 |
|  | 22 L | 259 | 706 | 22 x 2,0 |
|  | 28 L | 200 | 545 | 28 x 2,0 |
|  | 35 L | 243 | 663 | 35 x 3,0 |
|  | 42 L | 200 | 545 | 42 x 3,0 |
| S | 14 S | 426 | 1161 | 14 x 2,0 |
|  | 16 S | 367 | 1000 | 16 x 2,0 |
|  | 20 S | 451 | 1229 | 20 x 2,5 |
|  | 25 S | 287 | 783 | 25 x 2,5 |
|  | 30 S | 287 | 783 | 30 x 3,0 |
|  | 38 S | 388 | 1059 | 38 x 5,0 |